# 全球优选 · 供应商管理制度

文件编号: SOP-SUP-2026-001 | 生效日期: 2026-01-01 | 版本: v2.1

制定: 供应链管理部 | 批准: 张总经理

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第一章 总则

1.1 目的

规范供应商准入、考核、淘汰全流程，确保供应链质量稳定、成本可控、交付准时。

1.2 适用范围

本制度适用于 GLOBEST 品牌旗下所有原材料供应商、OEM/ODM 代工厂、包材辅料供应商。物流服务商另行适用《物流服务商管理办法》。

1.3 核心原则

- 质量优先: 质量评分占供应商总评分 50%，一票否决制适用于安全类问题

- 阳光采购: 所有供应商须签署《反商业贿赂承诺书》，采购人员不得接受供应商任何形式的馈赠

- 长期合作: 年度评分前 20% 供应商享受"优先排单+结算优惠"

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第二章 供应商准入

### 2.1 基本资质门槛

资质项  |  要求

营业执照  |  注册资金 ≥100 万人民币，经营范围涵盖供货品类

生产许可  |  涉及食品接触材料须提供《全国工业产品生产许可证》

体系认证  |  ISO 9001 为硬性要求，皮具类须有 Leather Working Group 认证或等效力

环保合规  |  排污许可证或环保备案回执，不得在环保黑名单内

出口资质  |  能开具增值税专用发票，具备出口退税备案

社会责任  |  通过 SMETA/BSCI/SA8000 之一的社会责任审核

### 2.2 准入评审流程

1. 资质初审（采购部，3 个工作日）— 核对资质文件完整性

2. 现场验厂（品控+采购联合，5 个工作日）— 按《供应商验厂检查表》逐项打分，低于 70 分直接淘汰

3. 打样确认（品控+设计，7 个工作日）— 三次打样机会；三次均不合格则淘汰

4. 小批量试产（300-500 件，14 个工作日）— 检验批次合格率须 ≥98%

5. 纳入合格供应商名录 — 系统录入，分配供应商编码

### 2.3 供应商编码规则

```

SUP-{品类}-{年份}-{序号}

品类: LTH(皮具), BTL(杯具), HAT(帽饰), PKG(包材)

示例: SUP-LTH-2026-003 → 2026年第3家皮具供应商

```

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第三章 绩效考核

### 3.1 考核维度与权重

维度  |  权重  |  考核指标

质量 Q  |  50%  |  批次合格率、客户投诉率、客诉关闭时效

交付 D  |  25%  |  准时交付率、紧急订单响应速度

成本 C  |  15%  |  报价竞争力、降价配合度

配合 S  |  10%  |  问题改善时效、新品开发响应

### 3.2 评分等级与处理

等级  |  分数  |  处理措施

A 级（优秀）  |  ≥90  |  优先排单，账期缩短至 T+15

B 级（良好）  |  75-89  |  正常合作，T+30 账期

C 级（待改进）  |  60-74  |  减单 30%，限期 60 天改善；连续两季度 C 级降为 D 级

D 级（淘汰）  |  <60  |  立即停止新单，3 个月内完成库存清理后移出合格名录

### 3.3 一票否决项

以下情况发生，直接终止合作且不予结算在途货款：

1. 恶意偷工减料: 材质与合同约定不符（如合同要求头层牛皮，实际使用二层或人造革）

2. 擅自转包: 未经书面同意将订单转包第三方生产

3. 商业贿赂: 向公司员工行贿获取订单或质检放行

4. 严重安全事故: 因供应商原因导致终端消费者人身伤害

5. 数据造假: 伪造检测报告、篡改生产记录

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第四章 皮具类特殊要求

### 4.1 皮革采购标准

皮料类型  |  分级标准  |  允许瑕疵

头层牛皮  |  全粒面，厚度 1.2-1.6mm  |  背部主裁面无明显瑕疵，边腹允许≤1处直径 5mm 伤痕

小羊皮  |  全粒面，厚度 0.8-1.0mm  |  无明显血筋；允许≤2处轻微色斑

疯马皮  |  油蜡处理，厚度 1.4-1.8mm  |  风格化的自然纹理不属于瑕疵

二层牛皮  |  覆膜/PU 涂饰  |  覆膜无气泡、剥离强度 ≥3N/cm

### 4.2 五金件标准

- 拉链品牌指定: YKK 或 SBS，须提供品牌授权证明

- 电镀厚度: 铜底镀镍 ≥5μm + 镀金/镀铬 ≥0.1μm

- 磁扣吸力: 单颗磁扣闭合力 ≥3N

- 所有五金件须能通过 48 小时中性盐雾测试（ISO 9227）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第五章 杯具类特殊要求

### 5.1 不锈钢材质验证

每批次入仓须附带:

1. 材质光谱分析报告（确认 304/316 牌号）

2. 食品接触材料迁移量检测（GB 4806.9）

3. 如销往欧盟: EC 1935/2004 符合性声明

### 5.2 真空保温效能测试

- 抽样比例: 每批次 2%，不低于 10 个

- 测试条件: 注入 95°C±1°C 热水，环境温度 20°C±2°C

- 判定: 6 小时后温度 ≥55°C 为合格（316 不锈钢）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 第六章 附则

- 本制度每半年复审一次，由供应链管理部发起

- 供应商考核结果每季度在 SRM 系统中公示

- 本制度解释权归供应链管理部

────────────────────────────────────────────────────────────

*附录 A: 供应商验厂检查表 / 附录 B: 反商业贿赂承诺书模板 / 附录 C: 保密协议模板*